北京时代中衡科技有限公司

取样指南

2020年版

说明

1、如果您是第一次委托试验，请您先签合同，提供此项工程的《见证人备案书》，然后试验室会提供给您一个单位编号，此时需要您准确无误的填写工程名称、委托单位、监理单位、建设单位，并留下您的联系方式。

2、填写试验委托单时工程信息和试样信息均由委托方填写。如做有见证送检，请附上见证记录，见证记录上的信息一定要与   委托单上的信息完全一致，如见证记录没有和委托单一起送达试验室按普通送检处理。

3、请您按规范、标准、规程中规定的方法标准取样，取样要具有代表性，做见证试验的样品要在监理的监督下取样，当发现

您的样品不符合规定时，会第一时间通知您重新取样。如有疑问请拨打收样室电话进行咨询。

4、此取样指南仅供参考，如有任何疑问请拨打收样室电话咨询。

5、如您没有委托单，请向收样室索要电子版委托单，或登录我公司网站自行下载。

6、本指南依据现行有效的标准、法津、法规编制，若相关标准、法津、法规有变化，请参照最新标准执行。

收样室电话：010-80484823  010-80425910

公司传真：010-80495532

公司网址：WWW.zh2004.com

欢迎您提出宝贵意见和建议，祝合作愉快！

一、常用建筑材料

1-1水泥………………………………（5）

1-2砂…………………………………（5）

1-3石子………………………………（5）

1-4轻集料原材………………………（5）

1-5防冻剂……………………………（5）

1-6速凝剂……………………………（5）

1-7粉煤灰……………………………（5）

1-8矿粉………………………………（5）

1-9矿渣粉……………………………（5）

1-10混凝土抗压……………………（6）

1-11混凝土抗渗……………………（6）

1-12混凝土抗折……………………（6）

1-13混凝土抗冻……………………（6）

1-14混凝土限制膨胀率……………（6）

1-15混凝土配合比…………………（7）

1-16砂浆抗压………………………（7）

1-17砂浆配合比……………………（7）

1-18轻集料混凝土…………………（7）

1-19水泥基灌浆料（原材）………（7）

1-20水泥基灌浆料（试块）………（7）

1-21蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆……（7）

1-22普通砌筑/抹灰/地面砂浆……………………（7）

1-23轻集料/普通混凝土小型空心砌块…………（8）

1-24烧结普通砖/多孔砖…………………………（8）

1-25蒸压加气混凝土砖块…………………………（8）

1-26蒸压灰砂砖……………………………………（8）

1-27混凝土路面砖………………………………（8）

1-28混凝土路缘石……………………………（8）

1-29透水路面砖和透水路面板………………（8）

1-30土壤击实…………………………………（9）

1-31回填土（素土、灰土）…………………（9）

1-32级配砂石（击实试验）…………………（9）

1-33级配砂石（回填试验）…………………（9）

1-34钢筋原材…………………………………（9）

1-35钢筋机械连接……………………………（9）

1-36钢筋焊接…………………………………（10）

1-37钢筋焊接网片……………………………（10）

1-38碳素结构钢（钢管、钢板）……………（10）

1-39低合金高强度结构钢……………………（11）

1-40焊接钢管…………………………………（11）

1-41钢绞线……………………………………（11）

1-42锚具夹片硬度……………………………（11）

1-43直角脚手架扣件…………………………（11）

1-44旋转脚手架扣件…………………………（11）

1-45对接脚手架构件…………………………（11）

1-46碗扣式钢管脚手架构件…………………（12）

1-47盘扣………………………………………（12）

1-48轮扣式脚手架……………………………（12）

二、防水材料

2-1弹性体改性沥青防水卷材………………（13）

2-2自粘聚合物改性沥青防水卷材…………（13）

2-3预铺、湿铺防水卷材……………………（13）

2-4高分子片材………………………………（14）

2-5聚氨酯防水涂料…………………………（14）

2-6聚合物水泥防水涂料……………………（14）

2-7聚合物乳液防水涂料……………………（14）

2-8水泥基渗透结构晶型防水涂料…………（15）

2-9水乳型沥青防水涂料（氯丁胶乳沥青）…（15）

2-10防水卷材用基层处理剂…………………（15）

2-11腻子型遇水膨胀止水条…………………（15）

2-12橡胶止水带………………………………（15）

2-13遇水膨胀止水胶……………………（15）

2-14高分子防水卷材胶粘剂……………（15）

2-15聚合物水泥防水浆料………………（15）

2-16无机防水堵漏材料…………………（15）

2-17聚合物水泥防水砂浆………………（15）

2-18土工布………………………………（16）

三、节能保温材料

3-1镀锌钢丝网…………………………（16）

3-2耐碱型玻纤网格布…………………（16）

3-3无机纤维喷涂………………………（16）

3-4膨胀玻化微珠保温隔热砂浆………（17）

3-5膨胀玻化微珠轻质砂浆……………（17）

3-6胶粉聚苯颗粒浆料…………………（17）

3-7建筑保温砂浆………………………（17）

3-8聚合物粘结砂浆……………………（17）

3-9聚合抹面胶浆………………………（18）

3-10挤塑板………………………………（18）

3-11模塑板………………………………（18）

3-12硬质酚醛泡沫板……………………（19）

3-13硬泡聚氨酯板………………………（19）

3-14岩棉、矿渣棉制品…………………（19）

3-15玻璃棉制品…………………………（20）

3-16柔性泡沫橡塑制品…………………（20）

四、装饰装修材及加固材料

4-1散热器………………………………（20）

4-2电线、电缆…………………………（20）

4-3门窗（非现场检测）………………（20）

4-4中空玻璃……………………………（21）

4-5铝合金建筑型材……………………（21）

4-6门窗型材……………………………（21）

4-7增强型材……………………………（21）

4-8门窗胶条……………………………（21）

4-9陶瓷砖（原材试验）………………（21）

4-10石材（原材试验）…………………（22）

4-11瓷砖粘结剂…………………………（22）

4-12陶瓷墙地砖填缝剂…………………（22）

4-13抹灰石膏……………………………（23）

4-14粘结石膏……………………………（23）

4-15腻子…………………………………（23）

4-16无机非金属放射性（石材/饰面砖）（23）

4-17人造板及饰面人造板………………（24）

4-18纤维复合材（碳纤维布/板）………（24）

4-19建筑幕墙用铝塑复合板……………（24）

4-20植筋胶………………………………（24）

4-21石材胶粘剂（云石胶）……………（24）

4-22结构胶………………………………（24）

4-23建筑用硅酮结构密封胶……………（24）

4-24硅酮建筑密封胶……………………（25）

4-25干挂石材胶…………………………（25）

4-26聚硫密封胶…………………………（25）

4-27混凝土界面处理剂…………………（25）

4-28风机盘管机组………………………（25）

五、管材及配件

5-1交联聚乙烯管PE-X……………………（25）

5-2无规共聚取丙烯管PP-R………………（25）

5-3聚丁烯管PB……………………………（25）

5-4铝塑复合管XPAP………………………（26）

5-5聚乙烯PE………………………………（26）

5-6硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U…………（26）

5-7硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U…………（26）

5-8耐热聚乙烯管PE-RT……………………（26）

5-9双壁波纹管………………………………（27）

六、现场试验

6-1土壤氡浓度测定…………………………（27）

6-2室内有害气体检测………………………（27）

6-3门窗现场检测……………………………（27）

6-4钢筋保护层………………………………（27）

6-5混凝土结构后锚固试验…………………（27）

6-6回弹法检测混凝土强度…………………（28）

6-7回弹法检测砂浆强度……………………（28）

6-8钻芯法检测混凝土强度…………………（28）

6-9砌体抗压强度检测………………………（28）

6-10外墙饰面砖拉拔试验……………………（28）

6-11保温板钻芯………………………………（28）

6-12保温板拉拔………………………………（28）

6-13保温板后置锚固件检测…………………（28）

6-14碳纤维布/板拉拔………………………（29）

6-15建筑和建筑构件隔声测量………………（29）

七、建筑节能系统

7-1室内温度……………………………………（29）

7-2供热系统室外管网的水力平衡度…………(29)

7-3供热系统的补水率……………………………(29)

7-4供热系统室外客网热损失率…………………(30)

7-5各风口的风量…………………………………(30)

7-6通风与空调系统总风量………………………(30)

7-7空调机组水流量………………………………(30)

7-8空调机组冷热水、冷却水总量………………(30)

7-9平均照度与照明功率密度……………………(30)

八、市政工程及材料

8-1沥青混合料……………………………………（30）

8-2沥青……………………………………………（31）

8-3乳化沥青………………………………………（31）

8-4粗集料（道路用石）…………………………（31）

8-5细集料（道路用砂）…………………………（31）

8-6无机结合料试验………………………………（31）

8-7公路土工试验…………………………………（32）

8-8石灰试验………………………………………（32）

8-9排水管…………………………………………（32）

8-10预制混凝土构件……………………………（32）

8-11井盖、井箅…………………………………（32）

九、路面路基检测

9-1弯沉……………………………………………（32）

9-2平整度…………………………………………（32）

9-3压实度…………………………………………（33）

9-4芯样厚度………………………………………（33）

9-5构造深度………………………………………（33）

9-6摩擦系数（摆式仪法）………………………（33）

9-7渗水系数………………………………………（33）

|  | 样品名称及检验依据 | 代表数量 | 检测项目 | 取样规定 | 收费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常用建筑材料 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 水泥 GB175-2007 | 袋装：200t 散装：500t | 必试项目：胶砂强度、安定性、凝结时间 砌筑水泥：胶砂流动度、密度、比表面积、保水率 | 12kg | 必试项目 300 胶砂流动度 300 密度 300 比表面积 300 保水率 300 |
| 1-2 | 砂 JGJ52-2006（天然砂） GB/T4684-2011（人工砂） | 400立方米或600t | 天然砂：筛分析、含泥量、泥块含量 人工砂：筛分析、含泥量、泥块含量、压碎指标 | 天然砂：30kg 人工砂：50kg | 天然砂 200 人工砂 500 （压碎指标300） |
| 1-3 | 石子 JGJ52-2006 GB/T14685-2011 | 400立方米或600t | 筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量、（压碎指标，此项不是必试项，25mm以上石子才能做，工地如有要求可做，此项单收费） | 40kg （做压碎指标加送10kg） | 500 压碎指标300 |
| 1-4 | 轻集料原材（陶粒） GB/T17431.1-2010 GB/T17431.2-2010 | 400立方米 | 堆积密度、筒压强度、吸水率、颗粒级配、粒型系数 | 80L | 700 |
| 1-5 | 防冻剂 JC 475-2004 | 50t | 抗压强度比（-7、28、35）天、细度、含水率 | 5kg | 1400 |
| 1-6 | 速凝剂 JC 477-2005 | 60t | 凝结时间、抗压强度、细度 | 5kg | 500 |
| 1-7 | 粉煤灰 GB/T1596-2005 | 200t | 细度、烧失量、需水量比 | 3kg | 500 |
| 1-8 | 矿粉 JTG E42-2005 | 600t | 矿粉新水系数 | 1kg | 2000 |
| 1-9 | 矿渣粉 GB/T 18046-2008 GB/T3183-2003 | 年生产能力：60*104t以上， 2000t 30*104︿60*104t， 1000t 10*104︿30*104t，600t 10*104t，200t | 活性指数、流动度比、含水量、比表面积、氯离子 | 5kg | 含水量 200 活性指数 400 流动度比 400 氯离子 300 |
| 1-10 | 混凝土抗压 GB/T50081-2019 GB 50204-2015(2011版) | 1、每拌制100盘且不超过100立方的同配合比的混凝土，取样不少于一次； 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不少于一次； 3、当一次连续浇筑超过1000立方时，同一配合比的混凝土每200立方取样不少于一次； 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不少于一次；5、每次取样至少分别留置一组标准养护7d、28d、600度天试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 | 抗压强度 | 100*100*100mm 或150*150*150mm 3块为一组 | ≤C50 80 ＞C50 100 ＞C60 120 尺寸为150mm 120 |
| 1-11 | 混凝土抗渗 GB/T50082-2009 | 连续浇筑混凝土每500立方应留置一组抗渗试件，且每项工程不得少于两组。 | 抗渗性能 | 175*185*150mm 6块为一组 | ≤P6 500 每增加一个抗渗等级加收100 |
| 1-12 | 混凝土抗折 GB/T50081-2002 GB/T50080-2002 | / | 抗折强度 | 标准尺寸： 150*150*600(或550)mm 非标准尺寸： 100*100*400mm 3块为一组 | 300 |
| 1-13 | 混凝土抗冻 GB/T50082-2009 | / | 抗冻性能 （循环次数根据抗冻等级定） | 慢冻法：100*100*100mm 取5组，每组3块（共15块） 快冻法：100*100*400mm 取1组，每组3块 | 慢冻法1个循环100 快冻法1个循环40 |
| 1-14 | 混凝土限制膨胀率 GB80119-2003 | / | 限制膨胀倍率 （14天、28天可以出评定结论，其余天数只能出实测值） | 100*100*355mm 3块（不拆模） 100*100*100mm 3块（可拆模） （请将成型的具体时间写在委托单上，具体到几点几分） | 1600 |
| 1-15 | 混凝土配合比 JGJ55-2011 | / | 配合比 | 带所需的水泥、砂、石、外加剂等原材料（原材料必须合格才能做配合比） | C20以下 300 C20-C50 500 |
| 1-16 | 砂浆抗压 JGJ/T70-2009（砂浆） GB50204-2015（净浆） GB/T50203-2002 | 每一检验批不超过250立方砌体的各类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机至少抽验一次。每次至少制作一组试块，如果砂浆等级配合比变更明还应该制作试块。 | 抗压强度 | 70.7*70.7*70.7mm 水泥净浆6块一组，见证上的标准请填写GB50204-2015 其他种类砂浆3块一组,见证上的标准请填定JGJ/T70-2009 | 80 |
| 1-17 | 砂浆配合比 JGJ/T98-2010 | / | 配合比 | 带所需的水泥、砂、外加剂等原材料（原材料必须合格后才能做配合比） | 300 |
| 1-18 | 轻集料混凝土 JGJ51-2002（干密度） GB/T50081-2002（强度） | 100立方米 | 抗压强度、干体积密度 | 100*100*100mm 6块 |  |
| 1-19 | 水泥基灌浆料（钢筋套筒用灌浆料）（原材） GB/T50448-2015 | 200t | 抗压强度 竖向膨胀率 截锥流动度 流锥流动度 | 50kg （做流锥流动度应为Ⅰ类灌浆料） | 抗压强度 400 竖向膨胀率 1000 截锥流动度 400 流锥流动度 400 |
| 1-20 | 水泥基灌浆料（钢筋套筒用灌浆料）（试块） JG/T 408-2013 |  | 抗压强度 | 40*40*160mm 3块 | 400 |
| 1-21 | 蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆 JC/T899-2009 | 400t | 分层度 粘结强度 | 20kg | 分层度 400 粘结强度 600 |
| 1-22 | 普通砌筑/抹灰/地面砂浆（原材） DB11/T696-2016 GB/T25181-2010 | 地标500t 国标100t | 抗压强度 保水率 拉伸粘结强度（地面砂浆不做此项） | 20kg | 抗压强度 400 保水率 300 拉伸粘结强度 600 |
| 1-23 | 轻集料/普通砼小型空心砌块 GB/T15229-2011(轻集料) GB8239-1997(普通) | 轻集料：300立方米 普通：1万块 | 轻集料：抗压强度、密度 普通：抗压强度 | 轻集料：8块 普通：5块 | 1000 |
| 1-24 | 烧结普通砖/多孔砖 GB/T5101-2003(普通砖) GB13544-2000(多孔砖) | 15万块 | 抗压强度 | 10块 | 1000 |
| 1-25 | 蒸压加气混凝土砌块 GB11968-2006 | 1万块 | 立方体抗压强度 干体积密度 （导热系数：如工程有要求可做，此项请单独填写委托单） | 18块 100*100*100mm （如做导热系数送4块200*200*20mm的样品） 请在样品上标注上膨胀方向 | 1000 导热系数单收费1000 |
| 1-26 | 蒸压灰砂砖 GB11945-1999 | 10万块 | 抗压强度 | 10块 | 1000 |
| 1-27 | 混凝土路面砖 GB/T25635-2012 | 3000平方米 （长度与厚度的比值小于或等于4的应进行抗压试验，长度与厚度比值大于4的应进行抗折试验） | 抗压强度(10块) 抗折强度(10块) 吸水率(5块) 抗冻性(10块) 尺寸允许偏差 | 如做全项共带40块 | 抗压强度 500 抗折强度 400 吸水率 400 抗冻性 每个循环100 尺寸允许偏差 200 |
| 1-28 | 混凝土路缘石 JC/T899-2016 | 2000件 | 抗压强度 抗折强度 吸水率 | 抗压强度3块100*100*100mm 吸水率3块100*100*100mm 抗折强度取3块原样 （直线型路缘石应做抗折试验） | 抗压强度 400 抗折强度 400 吸水率 400 |
| 1-29 | 透水路面砖和透水路面板 GB/T25993-2010 | 1000平方米 透水路面砖厚度不小于50mm长与厚比值不大于4 透水路面板长度不超1m，长与厚比值不大于4 | 劈裂抗拉强度(5块) 抗折强度(5块) 透水系数(3块) （这个标准没有抗压强度这一项，如做抗压强度请提供检测报告） | 如做全项带15块 | 劈裂抗拉强度 600 抗折强度 400 透水系数 800 |
| 1-30 | 土壤击实 GB/T50123-2019 JTG E40-2007 | / | 最大干密度 最佳含水率 | 轻型20kg 重型50kg | 轻型 320 重型 480 |
| 1-31 | 回填土（素土、灰土） GB/T50123-2019 | 基坑每50-100平方米不少于1个点 基槽每10-20平方米不少于1个点 每个独立基础下不应小于1个点 | 干密度 压实系数 环刀200最大干密度*200+50～最小干密度*200+50 环刀100最大干密度*100+25～最小干密度*200+25 | 1个检验点取两个环刀样（平行样），注明步号点号环刀号 请在委托单上标明环刀体积 | 每点30 |
| 1-32 | 级配砂石（击实试验） JTG E40-2007 | / | 最大干密度 | 100kg | 1000 |
| 1-33 | 级配砂石（回填试验） GB/T50123-2019 | / | 干密度 压实系数 | 1个检验点取样1个，注明步号点号 | 每点100 |
| 1-34 | 热轧钢筋原材 GB/T1499.2-2018（带肋） GB/T1499.1-2017（光圆） GB50204-2015 | 60t 超过60t，每增加40t加送两根钢筋 光圆新标准中删除了HPB235的牌号和6.5mm的规格 | 带肋钢筋：重量偏差、屈服强度(下屈服强度)、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲试验 光圆钢筋：重量偏差、屈服强度(下屈服强度)、抗拉强度、最大力总延伸率、断后伸长率、弯曲试验 调直后带助：重量偏差、屈服强度(下屈服强度)、抗拉强度、最大力总延伸率 调直后光圆：重量偏差、屈服强度(下屈服哟度)、抗拉强度、最大力总延伸率、断后伸长率 反向弯曲，带肋钢筋选做，光圆不做 （断后伸长率新标准未有数值要求无法判定不做此项） | 5根 ≤25取600mm 28-32取700mm 36-40取750mm 如做反向弯曲加送一根700-800mm的钢筋 | ≤14 70 16-20 90 22-28 120 32-36 280 36-50 580 重量偏差 100 最大力总伸长率 450 反向弯曲 500 反向弯曲前做人工时效加收200 反向弯曲后做人工时效加收100 |
| 1-35 | 钢筋机械连接 JGJ107-2016 | 工艺检验：应对现场不同生产厂家的钢筋进行接头工艺检验。 现场检验：500个 现场检验连续10个验收批抽样试验1次合格率为100％时，代表数量可扩大一倍。 | 工艺检验：极限抗拉强度、残余变形 现场检验：极限抗拉强度 | 工艺检验：650mm 3根 现场检验：550-650mm 3根 代表数量≤199根时取2根 | ≤14 70 16-20 90 22-28 120 32-36 280 36-50 580 残余变形 900 |
| 1-36 | 钢筋焊接 JGJ18-2012 | 班前焊：在钢筋工程焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。 班中焊：300个 | 电弧焊：拉伸试验 电渣压力焊：拉伸试验 箍筋闪光对焊：拉伸试验 闪光对焊：拉伸试验、弯曲试验（异径钢筋接头可只做拉伸试验） 预埋件钢筋T型接头：拉伸试验 | 电弧焊：600-650mm 3根 电渣压力焊：600-650mm 3根 箍筋闪光对焊：600-650mm 3根 闪光对焊： 600-650mm 6根 预埋件钢筋T型接头：试件的钢筋长度应≥200mm，钢板(锚板)的长度和宽度应等于60mm，并视钢筋直径的增大而增大 3个 | ≤14 70 16-20 90 22-28 120 32-36 280 36-50 580 |
| 1-37 | 钢筋焊接网片 GB/T1499.3-2010 | 同一型号、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内制造的钢筋焊接网组成，重量不大于60t。 | 拉伸试验、弯曲试验、抗剪力 | 拉伸试样应沿钢钢筋焊接网两个方向各截取一个试样，每个试样至少有一个交叉点。试样的长度应保证夹具之间的距离不小于20倍试样直径或180mm(取二者之较大值)，非受拉钢筋应在离交叉焊点约20mm处切断。 弯曲试样应沿钢筋网两个方向各截取一个，试样应保证试验时受弯曲部位离开交叉焊点至少25mm。 抗剪试样应沿同一横向钢筋随机截取3个试样。钢筋网两个方向均为单根钢筋时，较粗钢筋为受接钢筋，抗剪试样上的横向钢筋应距交叉点不少于25mm处切断。 | ≤14 70 16-20 90 22-28 120 32-36 280 36-50 580 |
| 1-38 | 碳素结构钢 （钢管、钢板） GB/T700-2006 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态，每批重量不大于60t。 | 拉伸试验 弯曲试验 Q195、Q215、Q235、Q275 | 500mm*30mm*厚 取2块 | 400 如工地未加工，另收加工费400 |
| 1-39 | 低合金高强度结构钢 GB/T1591-2018 | 60t | 拉伸试验、弯曲试验 Q355、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620、Q690 （新标准中删除了Q345，如做Q345用旧标准GB/T1591-2008） | 500mm*30mm*厚 取2块 | 400 如工地未加工，另收加工费400 |
| 1-40 | 焊接钢管 GB/T3091-2015 | 同一牌号、同一炉号、同一规格、同一焊接工艺、同一热处理制试(如适用)和同一镀锌层(如适用)的钢管组成。 每批数量应不超过：外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管；外径大于219.1mm但不大于406.4mm，200根；外径大于406.4mm，100根。 | 拉伸试验 | 500mm*30mm*厚 取2块 | 400 如工地未加工，另收加工费400 |
| 1-41 | 钢绞线 GB/T5224-2014 | 60t | 整根钢绞线的最大力 0.2％屈服力 最大力总伸长率 | 3根 1100mm | 1000 |
| 1-42 | 锚具夹片硬度 GB/T230.1-2009 JGJ 85-2010 | 应从每批产品中抽取3％且不应少于5套样品（多孔夹片式锚具的夹片，每套应抽取6片） | 硬度 | 最少送5套 （多孔夹片式锚具的夹片，每套应抽取6片） | 450 （每5套） |
| 1-43 | 直角脚手架扣件 GB 15831-2006 | 281-500个，取16个（1600元） 501-1200个，取26个（3200元） 1201-10000个，取40个（4800元） | 抗滑 抗破坏 扭转刚度 | 如果三种样品均要委托且代表数量相同，请填写到一张委托单上 | 280-500 3600 501-1200 7200 1201-1000 10800 |
| 1-44 | 旋转脚手架扣件 GB 15831-2006 | 281-500个，取8个（1200元） 501-1200个，取13个（2400元） 1201-10000个，取20个（3600元） | 抗滑 抗破坏 |  |  |
| 1-45 | 对接脚手架扣件 GB 15831-2006 | 281-500个，取8个（800元） 501-1200个，取13个（1600元） 1201-10000个，取20个（2400元） | 抗拉 |  |  |
| 1-46 | 碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010 | 立杆（上碗扣、下碗扣） 281-500每组取样16套 501-1200每组取样26套 1201-10000每组取样40套 | 上碗扣强度 下碗扣焊接强度 | 如果三种样品均要委托且代表数量相同，请填写到一张委托单上 | 281-500 5000 501-1200 8100 1201-10000 12500 |
|  |  | 横杆接头：281-500每组取样16根 501-1200每组取样26根 1201-10000每组取样40根 | 横杆接头强度 横杆接头焊接强度 |  |  |
|  |  | 可调支座：281-500每组取样8个 501-1200每组取样13个 1201-10000每组取样20个 | 可调支座抗压强度 |  |  |
| 1-47 | 盘扣 (承插型盘扣式钢管支架构件) JG/T503-2016 | 立杆（盘）：281-500每组取样16套 501-1200每组取样26套 1201-10000每组取样40套 | 连接盘单侧抗剪强度 连接盘双侧抗剪强度 连接盘抗弯强度 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 可调托撑和可调底座抗压强度 连接盘抗拉强度试验 | 如果三种样品均要委托且代表数量相同，请填写到一张委托单上 | 281-500 5000 501-1200 8100 1201-10000 12500 |
|  |  | 横杆接头：281-500每组取样16根 501-1200每组取样26根 1201-10000每组取样40根 |  |  |  |
|  |  | 可调支座：281-500每组取样8个 501-1200每组取样13个 1201-10000每组取样20个 |  |  |  |
| 1-48 | 轮扣式脚手架 GB 24911-2010 | 立杆（轮）：281-500每组取样16套 501-1200每组取样26套 1201-10000每组取样40套 | / | 如果三种样品均要委托且代表数量相同，请填写到一张委托单上 | 281-500 5000 501-1200 8100 1201-10000 12500 |
|  |  | 横杆接头：281-500每组取样16根 501-1200每组取样26根 1201-10000每组取样40根 | / |  |  |
|  |  | 可调支座：281-500每组取样8个 501-1200每组取样13个 1201-10000每组取样20个 | / |  |  |
| 二、防水材料 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-2008 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) | 同一类型、同一规格10000平方米为一批 | 常规：拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性(30min)（350元） 地下：拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、不透水性(120min)、可溶物含量、热老化后低温柔性（用于地下不做耐热性）（2150元） 屋面：拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性(30min)、可溶物含（1150） 取样3米 |  | 常规 350 可溶物含量 800 热老化后低温柔性 1000 |
| 2-2 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB23411-2009 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) JGJ298-2013(室内) | 同一类型、同一规格10000平方米为一批 | 常规：拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性(120min)（350元） 地下：拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、不透水性(120min)、可溶物含量、热老化后低温柔性（2150元） 屋面：拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性(120min)、可溶物含量（1150元） 室内：拉力、最大拉力时延伸率、不透水性(120min)、卷材与铝材剥离强度（350元） 取样3米 |  | 常规 350 可溶物含量 800 热老化后低温柔性 1000 |
| 2-3 | 预铺、湿铺防水卷材 GB23457-2009 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) | 同一类型、同一规格10000平方米为一批 | 沥青基聚酯胎 常规：拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性（湿铺120min,预铺不做） （350元） 地下：拉力、最大拉力时延伸率、低温柔性、不透水性（湿铺120min,预铺不做）、可溶物含量、热老化低温柔性 （2150元） 屋面：拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性不透水性（湿铺120min,预铺不做）、可溶物含量 （1350） 高分子类 地下：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性（湿铺120min,预铺不做）、撕裂强度 （350元） 常规/屋面：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性（湿铺120min,预铺不做） （350元） 取样3米 |  | 常规 350 可溶物含量 800 热老化后低温柔性 1000 |
| 2-4 | 高分子片材 GB23457-2009 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) | 以连续生产的同品种、同规格的5000平方米片材为一批（不足5000平方米时，以连续生的同品种、同规格的片材量为一批，日常量超过8000平方米则以8000平方米为一批） | 常规：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性(30min) 地下：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性(120min)、撕裂强度 屋面：断裂拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性(30min) 室内(聚乙烯丙纶卷材FS2)：断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、剪切状态下的粘合性(卷材-卷材、卷材-水泥基面) 取样3米 |  | 常规 350 |
| 2-5 | 聚氨酯防水涂料 GB/T19250-2003 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) JGJ298-2013(室内 | 同一类型 15t 地下：每5t为一批 屋面：每10为一批 室内：同一生产厂，以甲组分每5t为一批，乙组分按产品重量配比相应增加 | 常规：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 地下：潮湿基面粘结强度(限制)、涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性(浸水168h后潮湿基面粘结强度、涂膜抗渗性)(限制) 屋面：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性(30min) 室内：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离TDI（4100元） 取样：单组份取5kg；双组份液体一小桶，粉体5kg （其中室内有害物请单独填写委托单，单独开见证） |  | 常规 600 地下 1600 室内有害物 3500 |
| 2-6 | 聚合物水泥防水涂料 GB/T23445-2009 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) JGJ298-2013(室内) | 同一类型 10t 地下：5t 屋面：10t 室内：10t | 常规：固体含量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 地下：有机：潮湿基面粘结强度(限制)、涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性(浸水168h后潮湿基面粘结强度、涂膜抗渗性) 无机：抗折强度、粘结强度、抗渗性 屋面：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性(30min) 室内：固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、粘结强度、不透水性(30min)、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛（4100元） 取样：液体一小桶，粉体5kg （其中室内有害物请单独填写委托单，单独开见证） |  | 常规 600 地下 1600 室内有害物 3500 |
| 2-7 | 聚合物乳液防水涂料 GB/T864-2008 GB50208-2011(地下) GB50207-2012(屋面) JGJ298-2013(室内) | 5t | 常规：固量含量、拉伸性能、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 地下：潮湿基面粘结强度(限制)、涂膜抗渗性、浸水168h后拉伸强度、浸水168h后断裂伸长率、耐水性(浸水168h后潮湿基面粘结强度、涂膜抗渗性) 屋面：固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 室内：固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、不透水性(30min)、挥发性有机化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛（4100元） 取样5kg （其中室内有害物请单独填写委托单，单独开见证） |  | 常规 600 地下 1600 室内有害物 3500 |
| 2-8 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 GB 18445-2012 GB50208-2011(地下) | 常规：50t 地下：10t为一批 | 常规：抗折强度、抗压强度、湿基面粘结强度(28d)、抗渗压力(28d) 地下：粘结强度、抗折强度、抗渗性（一次抗渗28d,二次抗渗56d） 取样10kg |  | 3000 |
| 2-9 | 水乳型沥青防水涂料 （氯丁胶乳沥青） 俗称冷底子油 JC/T 408-2005 | 5t | 固体含量、耐热度、不透水性、断裂伸长率 取样5kg |  | 600 |
| 2-10 | 防水卷材用基层处理剂 （俗称冷底子油） JC/T 1069-2008 | 10t | 表干时间、低温柔性 取样5kg |  | 600 |
| 2-11 | 腻子型遇水膨胀止水条 GB 18173.3-2014 GB 50208-2011(地下) | 1000m或5t同标记的遇水膨胀橡胶为一批 地下：5000m为一批 | 常规：体积膨胀倍率、高温流淌性、低温试验 地下：硬度、耐水性、7d膨胀率、最终膨胀率 取样1米 |  | 1000 |
| 2-12 | 橡胶止水带 GB18173.2-2014 GB 50208-2011(地下) | B类、S类以同标记、连续生产5000m为一批 J类以每100m制品所需的胶料为一批 | 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 取样1米 |  | 1000 |
| 2-13 | 遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011 | 5t | 表干时间、体积膨胀倍率、拉伸强度 取样5支 |  | 1000 |
| 2-14 | 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T863-2011 | 5t | 剪切状态下的粘合性 取样2kg（另取配比用的水泥56kg，卷材1平方米） |  | 1000 |
| 2-15 | 聚合物水泥防水浆料 JC/T 2090-2011 | 20t | 干燥时间、抗渗压力、粘结强度、抗折强度（Ⅱ型不做）、抗压强度（Ⅱ型不做） 取样Ⅰ型不少于20kg、Ⅱ型不少10kg |  | 2000 |
| 2-16 | 无机防水堵漏材料 GB 23440-2009 | 30t | 凝结时间、抗折强度、抗压强度、抗渗压力、粘结强度、耐热性 取样10kg |  | 1200 |
| 2-17 | 聚合物水泥防水砂浆 JC/T984-2011 GB 50208-2011(地下) | 50t 地下10t | 常规：凝结时间、28d抗折抗压强度、抗渗压力(7d涂层试件、7d、28d砂浆试件)、粘结强度、耐热性、抗冻性(此项2500) 地下：7d粘结强度、7d抗渗性、耐水性 取样20kg |  | 2000 |
| 2-18 | 土工布 JTG E50-2006 GB/T 14800-2010 GB/T 19978-2005 GB/T 15788-2005 GB/T 13763-2010 | 短纤针刺非织造土工布：批量小时，同班次同规格100卷为一批，不足100卷，以一周内产量为一批。 长丝纺粘针刺非织造土工布：按交货批号的同一品种、同一规格的产品为一批。 长丝机织土工布：按交货批号的同一品种、同一规格的产品为一批。 | CBR顶破强力 刺破强力 拉伸强度 最大负荷下伸长率 撕破强力 | 3平方米 | CBR顶破强力 300 刺破强力 300 拉伸强度 300 最大负荷下伸长率 300 撕破强力 300 |
| 三、节能保温材料 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 镀锌钢丝网 QB/T3897-1999（产品标准） | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 丝径（QB/T 3897-1999） 网孔偏差（QB/T 3897-1999） 焊点抗拉力（QT/T 3897-1999） 锌层质量（GB/T 1839-2008） 镀锌层均匀性（GB/T 2972-2016） | 5米 | 丝径 100 网孔偏差 100 焊点抗拉力 400 锌层质量 400 镀锌层均匀性 400 |
| 3-2 | 耐碱型玻纤网格布 JC/T841-2007（45天） JC/T561.2-2006（15天） |  | 单位面积质量 拉伸断裂强力（841要求低，561.2要求高） 耐碱断裂强力保留率 （尽量用JC/T841-2007做试验） | 15米 | 1390 |
| 3-3 | 无机纤维喷涂 GB/T 26746-2011 DB11/T941-2012 GB 8624-2012(燃烧) |  | GB/T26746-2011体积密度、吸湿性(质量吸湿率)、吸水率(吸水性)、导热系数、憎水性 DB11/T941-2012密度、质量吸湿率、导热系数 GB 8624-2012 燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：密度：400*400*原厚 3块 吸湿性：600*600*原厚 1块 吸水率：1200*600*原厚 1块 导热系数：(300*300*25)mm 2块 燃烧性能：直径45mm,高50mm的圆柱体 6个 （如按DB11/T941做要问软质、硬质，现场喷涂材料是矿棉、玻璃棉，密度要写密度值；GB/T26746不需要问） （燃烧性能请单独填写委托单） |  | 体积密度 200 吸湿性 500 吸水率 400 导热系数 1000 憎水性 1000 燃烧热值 2000 不燃性 2000 |
| 3-4 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：干密度、抗压强度：70.7mm*70.7mm*70.7mm 18块 导热系数：300*300*25mm 2块 燃烧性能：直径45mm,高50mm的圆柱体 6个（燃烧请单独填写委托单） |  | 干密度 200 抗压强度 300 导热系数 1000 燃烧热值 2000 不燃性 2000 |
| 3-5 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 干表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：干表观密度、抗压强度：70.7mm*70.7mm*70.7mm 18块 导热系数：300*300*25mm 2块 燃烧性能：直径45mm,高50mm的圆柱体 6个（燃烧请单独填写委托单） |  | 干表观密度 200 抗压强度 300 导热系数 1000 燃烧热值 2000 不燃性 2000 |
| 3-6 | 胶粉聚苯颗粒浆料 JG/T 158-2013(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 干表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：干表观密度、抗压强度：70.7mm*70.7mm*70.7mm 18块 导热系数：300*300*25mm 2块 燃烧性能：直径45mm,高50mm的圆柱体 6个（燃烧请单独填写委托单） |  | 干表观密度 200 抗压强度 300 导热系数 1000 燃烧热值 2000 不燃性 2000 |
| 3-7 | 建筑保温砂浆 GB/T20473-2006(产品标 准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 干表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：干表观密度、抗压强度：70.7mm*70.7mm*70.7mm 18块 导热系数：300*300*25mm 2块 燃烧性能：直径45mm,高50mm的圆柱体 6个（燃烧请单独填写委托单） |  | 干表观密度 200 抗压强度 300 导热系数 1000 燃烧热值 2000 不燃性 2000 |
| 3-8 | 聚合物粘结砂浆 DB11/T 1313-2015(产品标准) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 产品标准：30t | 常温常态拉伸粘结强度（与保温板、与水泥砂浆） 浸水拉伸粘结强度（与保温板、与水泥砂浆） 保温板包括挤塑板、模塑板、硬泡聚氨酯板、泡沫水泥保温板、岩棉板，如是石墨聚苯板不能评定，如是岩棉板按DB/T1081-2014评定 按JGJ144-2004进行试验 取样10kg，需带现场使用的板材 |  | 常温常态拉伸粘结强度 与保温板 400 与水泥砂浆 400 浸水拉伸粘结强度 与保温板 600 与水泥砂浆 600 |
| 3-9 | 聚合物抹面胶浆 DB11/T 1313-2015(产品标准) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 产品标准：30t | 常温常态拉伸粘结强度（与保温板）、浸水拉伸粘结强度（与保温板）、柔韧性(压折比) 保温板包括挤塑板、模塑板、硬泡聚氨酯板、泡沫水泥保温板、岩棉板，如是石墨聚苯板不能评定，如是岩棉板按DB/T1081-2014评定 按JGJ144-2004进行试验 取样10kg，需带现场使用的板材 |  | 常温常态拉伸粘结强度 与保温板 400 浸水拉伸粘结强度 与保温板 600 柔韧性（压折比） 600 |
| 3-10 | 挤塑板 GB/T 10801.2-2018(产品标准) GB/T 30595-2014(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | GB/T 10801.2-2018：表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率 GB/T 30595-2014：表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度 GB 8624-2012：燃烧性能：A1燃烧热值、不燃性（4000元） A2燃烧热值或不燃性、单体燃烧（6500元） B可燃性、单体燃烧、氧指数(外墙体)（5700元） C可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） D可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） E可燃性（600元） （只要符合BCD级可备注符合B1或B2级） 取样：常规项2块，燃烧性能15块（燃烧请单独填写委托单） |  | 表观密度 200 压缩强度 300 导热系数 1000 尺寸稳定性 300 吸水率 400 垂直于板面方向的抗拉强度 500 燃烧热值 2000 不燃性 2000 单体燃烧 4500 可燃性 600 氧指数 600 |
| 3-11 | 模塑板 GB/T 10801.1-2002(产品标准) GB/T 29906-2013(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | GB/T 10801.1-2002：表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率 GB/T 29906-2013：表观密度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度 GB 8624-2012：燃烧性能：A1燃烧热值、不燃性（4000元） A2燃烧热值或不燃性、单体燃烧（6500元） B可燃性、单体燃烧、氧指数(外墙体)（5700元） C可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） D可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） E可燃性（600元） （只要符合BCD级可备注符合B1或B2级） 取样：常规项2块，燃烧性能15块（燃烧请单独填写委托单） |  | 表观密度 200 压缩强度 300 导热系数 1000 尺寸稳定性 300 吸水率 400 垂直于板面方向的抗拉强度 500 燃烧热值 2000 不燃性 2000 单体燃烧 4500 可燃性 600 氧指数 600 |
| 3-12 | 硬质酚醛泡沫板 GB/T 20974-2007(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度 燃烧性能：A1燃烧热值、不燃性（4000元） A2燃烧热值或不燃性、单体燃烧（6500元） B可燃性、单体燃烧、氧指数(外墙体)（5700元） C可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） D可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） E可燃性（600元） （只要符合BCD级可备注符合B1或B2级） 取样：常规项2块，燃烧性能15块（燃烧请单独填写委托单） |  | 表观密度 200 压缩强度 300 导热系数 1000 尺寸稳定性 300 体积吸水率 400 垂直于板面方向的抗拉强度 500 |
| 3-13 | 硬泡聚氨酯板 GB50404-2017(产品标准) JG/T 314-2012(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、吸水率、垂直于板面方向的抗拉强度 燃烧性能：A1燃烧热值、不燃性（4000元） A2燃烧热值或不燃性、单体燃烧（6500元） B可燃性、单体燃烧、氧指数(外墙体)（5700元） C可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） D可燃性、单体燃烧、氧指数（5700元） E可燃性（600元） （只要符合BCD级可备注符合B1或B2级） 取样：常规项2块，燃烧性能15块（燃烧请单独填写委托单） |  | 表观密度 200 压缩强度 300 导热系数 1000 尺寸稳定性 300 体积吸水率 400 垂直于板面方向的抗拉强度 500 |
| 3-14 | 岩棉、矿渣棉制品 GB/T 11835-2016(评定标准) GB/T25975-2018(评定标准) DB11/T1081-2014(评定标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | GB/T 11835-2016：密度、导热系数、吸湿性(质量吸湿率)、吸水率(吸水性)、憎水性、酸度系数、管壳偏心度 GB/ 25975-2018：密度、导热系数、压缩强度、吸湿性(质量吸湿率)、吸水率(吸水性)、憎水性、酸度系数 DB11/T1081-2014：导热系数、酸度系数、垂直于板面方向的抗拉强度 GB 8624-2012：燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：板状原尺寸4块，管状原尺寸2根， 导热系数300*300*25mm 2块 燃烧性能 直径45mm、高50mm的圆柱体 6个（燃烧请单独填写委托单） |  | 密度 200 导热系数 1000 吸湿性 500 吸水率 400 憎水性 1000 酸度系数 2500 管壳偏心度 300 压缩强度 300 垂直于板面方向的抗拉强度 500 燃烧性能 4000 |
| 3-15 | 玻璃棉制品 GB/T13350-2017(产品标准) DB11/T 1117-2014(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | GB/T13350-2017：密度、导热系数、吸湿性（质量吸湿率）、憎水性、含水率、管壳偏心度 DB11/T 1117-2014：密度、导热系数、尺寸稳定性、垂直于板面方向的抗拉强度 GB 8624-2012：燃烧性能A1级（燃烧热值、不燃性） 取样：板状原尺寸2块，管状原尺寸1根； 导热系数300*300*25mm 2块； 燃烧性能 直径45mm、高50mm的圆柱体 6个（燃烧请单独填写委托单） 玻璃棉板的密度只能写24、32、40、48、64、80、96、120才能评定 玻璃棉管的密度写45-90之间才能评定 |  | 密度 200 导热系数 1000 吸湿性 500 憎水性 1000 含水率 300 管壳偏心度 300 垂直于板面方向的抗拉强度 500 燃烧性能 4000 |
| 3-16 | 柔性泡沫橡塑制品 GB/T 17794-2008(产品标准) GB 8624-2012(燃烧) | 同一厂家同一品种的产品、当单位建筑面积在20000平米以下时各抽查不少于3次，当建筑面积在20000平米以上时各抽查不少于6次 | 表观密度、导热系数、尺寸稳定性、真空吸水率、压缩回弹率 燃烧性能B1级（可燃性、单体燃烧、氧指数） 取样：板状2米，管状2米 导热系数300*300*25mm 2块 燃烧性能 板取10米（燃烧请单独填写委托单） 管取长度不小于1.5米的管45根，壁厚不够25mm的送25mm的，要是30mm以上的就送原厚的，但内径必须是22mm |  | 表观密度 200 导热系数 1000 尺寸稳定性 300 真空吸水率 500 压缩回弹率 500 燃烧性能 5700 |
| 四、装饰装修及加固材料 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 散热器 GB/T13754-2008 | 同厂家同规格的1％且不少于2组 （委托单上的代表数量最大只能写到100组，请附上出场检测报告） | 单位散热量 金属热强度 | 每组散热器散热量不小于700W不大于3800W，高度不大于2.5m，不小于0.3m,长度不应小于0.5m，不大于2m | 4000 |
| 4-2 | 电线、电缆 GB50411-2019 | 同厂家各种规格的10％，不少于2种 | 每芯导体直流电阻、截面积 | 电线1.5米取3根或5米取1根，电缆2米取1根。 | 每个芯300 （电阻200 截面积100） |
| 4-3 | 门窗（非现场检测） GB/T7106-2008（三性） GB/T8484-2008（传热） | 100樘 | 气密性能、水密性能、抗风压性能 传热系数、抗结露因子 （三性与传热请分开填写委托单，分别开见证记录） | 三性3樘 传热1樘 | 三性 小于1.8m 3100 1.8-2.4m 4300 传热 小于1.8m 3000 1.8-2.4m 4000 |
| 4-4 | 中空玻璃 GB/T11944-2002 GB50411-2007 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于一组 | 露点 遮阳系数 可见光透射比 可见光反射比 太阳能总透射比 紫外线透射比 传热系数 | 露点：（510*360）mm 20块 其余项目取100mm*100mm 双层送4块，三层送6块 传热系数800*1250mm 1块 （标明内外层，现场所用玻璃几层送几层，与外窗玻璃同材质，厂家提供） | 露点 1000 遮阳系数 6000 可见光透射比 2000 可见光反射比 2000 太阳能总透射比 2000 紫外线透射比 2000 传热系数 3000 |
| 4-5 | 铝合金建筑型材 GB 5237.6-2012 | 同一牌号和状态的铝合金型材与同一种隔热材料通过同一种复合工艺制作的同一类别、规格和表面处理方式的隔热型材组成。 | 纵向剪切试验： 在每批产品中取2根，每根于中部和两端各切取5个试样，并做标识（共30个）。将试样均分3份（每份至少包括3个中部试样），分别用于低温、室温、高温试验。试样长100mm±2mm。 横向拉伸试验：①穿条型材在每批产品中取2根，每根于中部切取一个试样，于两端分别切取2个试样（共10个），用于室温试验。试样长100mm±2mm，试样最短允许缩至18mm（仲裁时试样长为100mm±2mm）；②浇筑型材在每批产品中取2根，每根于中部和两端各切取5个试样并做标识（共30个）。将试样均分3份（每份至少包括3个中部试样），分别用于低温、室温、高温试验。试样长100mm±2mm，试样最短允许缩至18mm（仲裁时试样长为100mm±2mm） 壁厚：2m |  | 纵向剪切试验 1000 横向拉伸试验 1000 壁厚 500 |
| 4-6 | 门窗型材 GB/T 8814-2004 GB/T 8478-2008 JC/T 941-2004 | 每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方式的型材组成，批量不限。 | 壁厚 | 2段1m 在两根型材中各取一个试样 | 500 |
| 4-7 | 增强型材 JG/T 131-2000 | 每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方式的型材组成，批量不限 | 壁厚 | 2段1m 在两根型材中各取一个试样 | 500 |
| 4-8 | 门窗胶条 GB/T24498-2000 | 1kg | 拉断伸长率变化率 拉伸强度变化率 | 2m | 拉断伸长率变化率1200 拉伸强度变化率 1200 |
| 4-9 | 陶瓷砖（原材试验） JGJ126-2015(外墙) GB/T4100-2015(内墙) | 5000平方米 | 外墙：吸水率 抗冻性 内墙：吸水率 | 外墙：20块 内墙：10块 | 外墙1800 内墙300 （吸水率300抗冻性1500） |
| 4-10 | 石材（原材试验） GB/T9966.1-2001 GB/T9966.2-2001 GB/T9966.3-2001 | 同一品种、类别、等级、同一供货商的石材为一批 （请在委托单上标明石材纹理方向） | 1、干燥弯曲强度：长：10*厚+50mm 宽：厚≤68mm时，取100mm；厚＞68mm时，取1.5倍的厚 （10块） |  | 大理石600、花岗岩300 |
|  |  |  | 2、水饱和弯曲强度：长：10*厚+50mm 宽：厚≤68mm时，取100mm；厚＞68mm时，取1.5倍的厚 （10块） |  | 大理石600、花岗岩300 |
|  |  |  | 3、干燥压缩强度：(50*50*50)mm立方体，大理石的也可取(20*20*20)mm立方体 （5块） |  | 大理石400、花岗岩400 |
|  |  |  | 4、水饱和压缩强度：(50*50*50)mm立方体，大理石的也可取(20*20*20)mm立方体 （5块） |  | 大理石400、花岗岩400 |
|  |  |  | 5、抗冻系数（冻融后的弯曲和水饱和弯曲强度的百分比）：长：10*厚+50mm 宽：厚≤68mm时，取100mm；厚＞68mm时，取1.5倍的厚 （10块） |  | 25个循环，每个循环100 |
|  |  |  | 6、体积密度：(50*50*50)mm立方体，大理石的也可取(50*50*原板厚)mm （5块） |  | 大理石300、花岗岩300 |
|  |  |  | 7、吸水率：(50*50*50)mm立方体 （5块） |  | 大理石300、花岗岩300 |
|  |  |  | 8、剪切强度：(250*40)mm （5块） |  | 大理石600、花岗岩600 |
|  |  |  | 9、平面度：5块板材 |  | 大理石300、花岗岩300 |
| 4-11 | 瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017 | / | 拉伸粘结强度 浸水后拉伸粘结强度 热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后拉伸粘结强度（25个循环） 晾置时间≥20min伸粘结强度 | 20kg | 每项1200 冻融2500 （一个循环100） |
| 4-12 | 陶瓷墙地砖填缝剂 JC/T 1004-2017 | 水泥基填缝剂（CG）：50t 反应型树脂填缝剂（RG）：10t | 抗压强度、抗折强度、耐磨性、收缩值、吸水量 | 10kg | 每项300 |
| 4-13 | 抹灰石膏 GB/T28627-2012 | 60t | 细度、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、保水率、体积密度、导热系数 | 5kg | 细度100 凝结时间100 抗折强度 200 抗压强度 200 拉伸粘结强度 600 保水率 500 体积密度 300 导热系数 1000 |
| 4-14 | 粘结石膏 JC/T 1025-2007 | 60t | 绝干抗折强度、绝干抗压强度、细度、拉伸粘结强度 | 5kg | 绝干抗折强度 200 绝干抗压强度 200 细度 100 拉伸粘结强度 600 |
| 4-15 | 腻子 JG/T298-2010(室内用) JG/T157-2009(外墙用) GB/T23455-2009(柔性) | 室内、外墙：15t 外墙柔性：10t | 室内：容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性(3h)、打磨性、耐水性(10d)、粘结强度(标准状态、浸水后)、柔韧性(7d) 外墙：容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性(6h)、打磨性、耐碱性(48h)、耐水性(96h)、粘结强度(标准状态、冻融循环5次)(22d)、腻子膜柔韧性(7d)、动态抗开裂性(7d) 柔性：容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性(6h)、与砂浆的拉伸 粘结强度(标准状态、碱处理、冻融循环处理)(24d)、与陶瓷砖的拉伸粘结强度(标准状态、浸水处理、冻融循环处理)(24h)、柔韧性(标准状态、冻融循环5次)(13d) |  | 容器中状态 100 施工性 100 干燥时间 100 初期干燥抗裂性 300 打磨性100 耐水性300 粘结强度 300 柔韧性 300 耐碱性 300 动态抗开裂性 500 与砂浆的拉伸粘结强度 300 与陶瓷砖的拉伸粘结强度300 |
| 4-16 | 无机非金属放射性 （石材/饰面砖） GB 6566-2010 | 大理石：同产地、同品种、同等级规格100立方米为一批 花岗岩：同产地、同品种、同等级规格200立方米为一批 其它材料取样都以花岗岩为准 | 放射性 | 2.5kg | 1200 |
| 4-17 | 人造板及饰面人造板 GB 18580-2001 GB/T17657-1999 | 细木工板同生产厂、同类别1200张为一批； 胶合板10平方米为一批 刨花板、饰面板、中密度纤维板1000张为一批 如果是(1220*2440)mm的板材面积总和超过500平方米时必须见证，也就是使用板材超过167张 | 甲醛释放量 | （500*500）mm两块 从一整张板材的两端各取一块 | 1000 |
| 4-18 | 纤维复合材 （碳纤维布/板） GB/T3354-2014 GB 50550-2010 GB50728-2011 | 以一次进场为一批 | 抗拉强度 弹性模量 拉伸破坏应变 K数 单位面积质量 | 3平方米 | 抗拉强度 600 弹性模量 400 拉伸破坏应变 400 K数 200 单位面积质量 200 |
| 4-19 | 建筑幕墙用铝塑复合板 |  | 剥离强度 |  | 1000 |
| 4-20 | 植筋胶 GB50367-2013(快胶) GB50728-2011(慢胶) | 按进场批次取样、一个批次取样一次 | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘接强度 钢-钢拉伸抗剪强度 T冲击剥离长度 不挥发物含量 （如果是快胶只能做前两项） | 1桶（配固化剂） | 约束拉拔 1200 钢-钢拉伸抗剪强度600 T冲击剥离长度 500 不挥发物含量 200 |
| 4-21 | 石材胶粘剂（云石胶） JC/T989-2016 | 20t | 压剪粘结强度（石材-石材、石材-不锈钢） | 3kg | 500 |
| 4-22 | 结构胶 GB 50550-2010 GB 50728-2011 | 按进场批次取样，一个批次取样一次 | 钢-钢拉伸抗剪强度 钢-混凝土正拉粘结强度 不挥发物含量 抗冲击剥离能力 耐湿热老化性能（本试验只做现场快速复验） | 1kg | 钢-钢 600 钢-混凝土 600 不挥发物含量 200 抗冲击剥离能力 500 耐湿热老化性能 1680 |
| 4-23 | 建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005 | 3t | 挤出性、表干时间、流动性、拉伸粘结性、浸水后拉伸粘结性、相容性 | 每单项提供一管样品 | 每项600 相容性1500 |
| 4-24 | 硅酮建筑密封胶 GB/T14683-2017 | 5t | 密度、挤出性、表干时间、流动性、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性 | 每单项提供一管样品 | 每项600 |
| 4-25 | 干挂石材胶 JC887-2001 | 同一品种、同一配比生产的每产品为一批 | 压剪粘结强度（石材-石材、石材-不锈钢） 拉剪强度（不锈钢-不锈钢） | 1kg | 压剪粘结强度 500 拉剪强度 600 |
| 4-26 | 聚硫密封胶 JC/T 483-2006 |  | 密度、表干时间、流动性（下垂度、流平性）、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性 | 1kg | 每项600 |
| 4-27 | 混凝土界面处理剂 JC/T907-2018 |  | 未处理拉伸粘结强度(14d) 浸水处理拉伸粘结强度 耐热处理拉伸粘结强度 冻融循环处理拉伸粘结强度 晾置时间 | 20kg |  |
| 4-28 | 风机盘管机组 GB/T 19232-2003 | / | 供冷量、供热量、风量、噪声、输入功率 | 1组 | 5600 |
| 4-29 | 建筑涂料 GB/T 9756-2018（内墙） GB/T 9755-2014（外墙） |  | 耐水性、耐洗刷性、对比率 | 5kg |  |
| 五、管材及配件 |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 交联聚乙烯管PE-X GB/T18992.1-2003 GB/T18992.2-2003 | 同一原料、配方和工艺连续生产的管材做为一批，每批数量为15t，不足15t按一批计。 | 静液压试验165h 交联度（单层、内外层） | 1米 6根 | 静液压试验 1600 交联度：单层 1000 内外层2000 |
| 5-2 | 无规共聚聚丙烯管PP-R SH/T1750-2005 | 管材：50t 管件：5000件 | 管材：静液压试验165h、熔融温度、简支梁冲击 管件：静液压试验、熔融温度 | 管材：6m 管件：≤150个取样8个 151-280个取样13个 281-500个取样20个 501-1200个取样32个1201-3200个取样50个 3201-10000个取样80个 | 静液压试验 1600 熔融温度 1000 简支梁冲击 300 |
| 5-3 | 聚丁烯管PB GB/T19473.2-2004（管材） GB/T19473.3-2004（管件） | 每批数量为50t.如果生产7天仍不足50t，则以7天产量为一批 | 静液压试验165h | 1米 6根 | 1600 |
| 5-4 | 铝塑复合管XPAP GB/T 18997.1-2003（搭接） GB/T 18997.2-2003（对接） | 90km | 静液压试验165h 爆破压力 管环剥离力 交联度（单层、内外层） | 1米 6根 | 静液压试验 1600 爆破压力 500 管环剥离力 300 交联度：单层 1000 内外层 2000 |
| 5-5 | 聚乙烯PE GB/T13663-2000（管材） GB/T13663.2-2005（管件） | 管材：100t 管件：5000件 | 管材：静液压试验165h、碳黑分散性 管件：碳黑分散性 | 管材：1米 6根 管件：≤150个取样8个 151-280个取样13个 281-500个取样20个 501-1200个取样32个1201-3200个取样50个 3201-10000个取样80个 | 静液压试验 1600 碳黑分散性 300 |
| 5-6 | 硬聚氯乙烯建筑给水管PVC-U GB/T10002.1-2006（管材） GB/T10002.2-2006（管件） | 管材：dn≤63mm，50t，dn＞63mm，100t 管件：dn≤32mm 2万个；dn＞32mm5000 | 管材：静液压试验165h、落锤冲击试验、密度、维卡软化温度 管件：密度 | 管材：1米 6根 管件：≤150个取样8个 151-280个取样13个 281-500个取样20个 501-1200个取样32个1201-3200个取样50个 3201-10000个取样80个 | 静液压试验 1600 落锤冲击试验 400 密度 200 维卡软化温度 |
| 5-7 | 硬聚氯乙烯建筑排水管PVC-U GB/T 5836.1-2006（管材） GB/T 5836.2-2006（管件） | 管材：50件 管件：dn＜75mm，10000件 dn≥75mm，5000件 | 管材：拉伸屈服强度、落锤冲击试验、密度 管件：密度 | 管材：1米 6根 管件：≤150个取样8个 151-280个取样13个 281-500个取样20个 501-1200个取样32个1201-3200个取样50个 3201-10000个取样80个 | 拉伸屈服强度 500 落锤冲击试验 400 密度 200 |
| 5-8 | 耐热聚乙烯管PE-RT CJ/T175-2002 | 管材90km 管件10000件 | 静液压试验165h | 1米 6根 | 1600 |
| 5-9 | 双壁波纹管 GB/T 19472.1-2004 | 管材内径≤500mm，60t 管材内径＞500mm，300t | 环刚度、环柔性、烘箱试验 | 1米 3根 | 环刚度 1000 环柔性 600 烘箱试验 300 |
| 六、现场试验 |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 土壤氡浓度测定 GB50325-2010 | / | 土壤中氡浓度 | / | 每点60 |
| 6-2 | 室内有害气体检测 GB50325-2010 | 1、验收时应抽检每个建筑单体有代表性的房间，不得少于房间总数的5％，不得少于3间，当房间总数少于3间时，应全数检测。 2、房间使用面积＜50㎡时，取1个点；面积50-100㎡时，取2个点；面积在100-500㎡时，取不少于3个点；面积在500-1000㎡时，取不少于5个点；面积在1000-3000㎡时，取不少于6个点；面积大于3000㎡时，每1000㎡取不少于3个点 |  |  | 氨 150 甲醛 150 苯 300 氡 200 TVOC 400 |
| 6-3 | 门窗现场检测 GB/T7106-2008 DBJ01-79-2004 | 适用于已经安装于建筑工程的建筑外窗的现场取样试验，检测对象包括外窗及安装部分。单位工程建筑面积在5000㎡(含5000㎡)以下时，随机抽取同一生产厂家具有代表性的1组建筑外窗试件，试件数量为同一系列、同规格、同分格形式的3樘外窗。单位建筑面积在5000㎡以上时，随机抽取同一生产厂家具有代表性的不少于2组建筑外窗、每组试件数量为同系列、同规格、同分格形式的3樘外窗 检测项目：气密性能、水密性能 |  |  | 2500 |
| 6-4 | 钢筋保护层 GB50204-2002 DBJ01-82-2005 | - GB50204要求：对梁、板类构件，应各抽取构件数量的2％且不少于5个进行试验，当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁、板构件所占比例均不宜小于50％。 - DBJ01-82要求：对非悬挑梁、板类构件、应各抽取构件数量的2％且不少于5个进行试验，对悬挑梁、板类构件应各抽取构件数量10％且不少于10个构件。 检测项目：钢筋保护层厚度 |  |  | 每点50 |
| 6-5 | 混凝土结构后锚固试验 （植筋/锚栓拉拔） JGJ145-2013 GB 50550-2010 | 基材应为小于C20的混凝土，同规格、同型号、基本相同部位的锚栓形成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算，且不少于3根。（最大代表数量为3000根，超出3000根的，每1000根加收400元） 检测项目：拉拔承载力 |  |  | ＜25mm 1200 25-30 1800 ＞30mm 2100 大于3根每根加收400 |
| 6-6 | 回弹法检测混凝土强度 DBJ/T01-78-2003 | 单个检测：适用于单独的结构或构件的检测。 批量检测：适用于在相同的生产工艺条件下，混凝土强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类构件。按批检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30％且构件数量不得少于10个 检测项目：混凝土强度（每组最少980元） |  |  | 回弹：每个测区80(10个测区800元) 碳化：每个点60(不少于3个点，180元) |
| 6-7 | 回弹法检测砂浆强度 GB/T50315-2011 | 适用于推定烧结普通砖砌体中砌筑砂浆强度。不适用于推定高温、长期浸水、化学侵蚀、火灾等情况下的砂浆抗压强度。 检测项目：砂浆强度 |  |  | 500 |
| 6-8 | 钻芯法检测混凝土强度 CECS 03：2007 | 按单个构件检测时，每个构件的钻芯数量不应少于3个对于较小的构件，钻芯数量可取2个；按批量检测时，钻芯数量不应少于15个。 检测项目：混凝土强度 |  |  | 每个芯样1000 （每组最少3个芯样） |
| 6-9 | 砌体抗压强度检测 GB/T50315-2011 | 原位轴压法适用于推定240mm厚的普通砖砌体或多孔砖砌体的抗压强度。 检测项目：砌体抗压强度 |  |  | 3000 |
| 6-10 | 外墙饰面砖拉拔试验 JGJ110-2008 | 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以1000㎡同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000㎡应按1000㎡计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层至少取一组试样。 检测项目：饰面砖粘结强度 |  |  | 500 |
| 6-11 | 保温板钻芯 GB80411-2007 | 取样数量一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样，取样部位宜均匀分布，不宜在同一个房间外墙取2个或2个以上芯样。 检测项目：节能构造保温层厚度 |  |  | 1200 |
| 6-12 | 保温板拉拔 DBJJ/T584-2013 JGJ144-2004 | 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500-1000㎡为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批，每个检验批抽查不少于5处。 检测项目：保温板材与基层粘结强度 |  |  | 1300 |
| 6-13 | 保温板后置锚固件检测 （保温钉拉拔） GB50411-2007 JGJ149-2003 DB11/T584-2013 | 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500-1000㎡为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批，每个检验批抽查不少于3处。 检测项目：保温板后置锚固件锚固力 |  |  | 4500 |
| 6-14 | 碳纤维布/钢板拉拔 GB50550-2010 | - 梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件随机抽取的受检构件庆按该批构件总数的10％确定，但不得少于3根；以每根受检构件为一检验组；每组3个检验点。 - 板、墙类构件应以同种类、同规格的构件为一检验批，每批按实际粘贴、喷抹的加固材料表面积(不论粘贴的层数)均匀划分为若干区，每区100平方米(不足100平方米按100平方米计)，且每一楼层不得少于1区；以每区为一检验组，每组3个检验点。 - 现场检验的布点应在粘结材料(胶粘剂或聚合物砂浆等)固化已达到可以进入下一工序之日进行。若因固需推迟布点日期，不得超过3天。 4、布点时，应由独立检验单位的技术人员在每一检验点处，粘贴钢标准块以构成检验用的试件。钢标准块的间距不应小于500mm，且有一块应粘贴在加固构件的端部。 检测项目：拉拔承载力 |  |  | 800 |
| 6-15 | 建筑和建构件隔声测量 GB/T 50121-2005 | 分户墙：每个单体构件数的5%，最少3个构件。 楼板：每个单体除一层以外构件数的5%，最少3个。 | 空气声隔声 楼板撞击声隔声 外墙构件空气声隔声 外墙空气声隔声 |  | 空气声隔声 5000 楼板撞击声隔声 5000 外墙构件和外墙空气声隔声 8000 |
| 七、建筑节能系统 |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 室内温度 JGJ/T 132-2009 DB11/T555-2008 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间，其他建筑按房间总数抽测10% 允许偏差或规定值： 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不高于1℃；夏季不得高于设计计算温度2℃，且不低于1℃ | JGJ/T 132-2009标准：≥30㎡时设置两个检测点，距楼面700-1800mm范围内，检测整个采 期，时间间隔不超过30min。 DB11/T 555-2008标准：三层及以下的建筑，逐层布点，三层以上的，首层、顶层、中间部位均布置测点，每层至少选取3个有代表性的房间，测试面积之和不应少于总建筑面积的0.5%，并不少于200㎡，小于200㎡的民应全部测试用建筑 |  | 每间2000 |
| 7-2 | 供热系统室外管网的水力平衡度 JGJ/T 132-2009 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 允许偏差或规定值： 0.9-1.2（各热力入口均满足） | 热力入口不超过6个，全数检测，超过6个，根据距热源远近，近端2处，远端2处，中间部位2处，受检热力入口的管径不应小于DN40，检测期间，总循环水量应保持恒定，且为设计值的100%-110%。检测持续时间10min。（平衡度=循环水量检测值/设计循环水量kg/m3） |  | 每组15000 |
| 7-3 | 供热系统的补水率 JGJ/T 132-2009 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 允许偏差或规定值：0.5%-1% | 检测持续时间宜为整个采暖期。（补水率=补水量/设计循环水量kg/h）（设计循环水量=0.861*供热设计热负荷指标（W/m2）/设计供回水温差 |  | 每组20000 |
| 7-4 | 供热系统室外管网热损失率（热输送效率） JGJ/T 132-2009 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 允许偏差或规定值：≥0.92 | 采暖系统正常运行120h后进行，检测持续时间不少于72h，数据间隔不大于60min。热源供水温度逐时值不低于35℃。（热输送效率=Σ某个热力入口的供热量/热源的输出热量） |  | 每组15000 |
| 7-5 | 各风口的风量 JGJ/T 177-2009 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统. 允许偏差或规定值：≤15% | / | / | 每个系统60000 系统风口数小于10个，每增加1个加2000元 |
| 7-6 | 通风与空调系统总风量 JGJ/T 177-2009 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 允许偏差或规定值：≤10% | / | / |  |
| 7-7 | 空调机组水流量 JGJ/T 177-2009 | 按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统。 允许偏差或规定值：≤20% | / | / | 每个系统60000 系统风口数小于10个，每增加1个加2000元 |
| 7-8 | 空调机组冷热水、冷却水总量 JGJ/T 177-2009 | 全数 允许偏差或规定值：≤10% | / | / |  |
| 7-9 | 平均照度与照明功率密度 GB/T 5700-2008 GB/T18204.21-2000 | 按同一功能区不少于2处 允许偏差或规定值：≤10% | / | / | 每间3000 |
| 八、市政工程及材料 |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 沥青混合料 JTG E20-2011（检测标准） JTG F40-2004（评定标准） | 2000平方米 | 密度 马歇尔稳定度 流值 路面芯样马歇尔试验（现场钻芯，外检做） 理论最大相对密度试验 沥青含量（油石比） 矿料级配 | 20kg | 密度 1000 马歇尔稳定度 2000 流值 550 路面芯样马歇尔 1000 理论最大相对密度2000 沥青含量 2000 矿料级配 1000 |
| 8-2 | 沥青 JTG E20-2011 JTG F40-2004 | 进场的同一批次取样一组 | 沥青密度与相对密度试验 （1000元） 沥青针入度试验 （500元） 沥青延度试验 （2000元） 沥青软化点试验(环球法) （2000元） 沥青闪点与燃点试验(克利夫兰开口杯法) （2000元） 沥青蜡含量试验(蒸馏法) （2000元） 沥青与粗集料的黏附性（2000元） 沥青动力黏度试验(真空减压毛细管法) （2000元） 沥青标准黏度试验(道路沥青标准黏度计法)（2000） 沥青旋转薄膜加热试验 （2000元） | 黏稠或固体沥青不少于4kg 液体沥青不少于1L 沥青乳液不少于4L | / |
| 8-3 | 乳化沥青 JTG E20-2011 | 进场的同一批次取样一组 | 乳化沥青蒸发残留物含量 乳化沥青筛上剩余量 乳化沥青微粒离子电荷 乳化沥青破乳速度 | 7kg | 蒸发残留物含量 800 筛上剩余量 800 微粒离子电荷 300 破乳速度 500 |
| 8-4 | 粗集料（道路用石） JTG E42-2005 | 400立方米或600t | 筛分析、泥块含量、密度、含水率、压碎值、针片状颗粒含量 | 40kg | 筛分析 200 泥块含量 200 密度 200 含水率 200 压碎值 300 针片状颗粒含量 200 |
| 8-5 | 细集料（道路用砂） JTG E42-2005 | 400立方米或600t | 筛分板、泥块含量、密度、含水率 | 30kg | 筛分析 200 泥块含量 200 密度 200 含水率 200 |
| 8-6 | 无机结合料试验 JTG E51-2009 | / | 含水量 最佳含水量、最大干密度 水泥或石灰剂量 无侧限抗压强度（直接送搅拌站成型好的样品） （所有检测项目均单独填写委托单，单独开见证） |  | 含水量 300 最佳含水量、最大干密度 1000 水泥或石灰剂量 300 无侧限抗压强度 2200 |
| 8-7 | 公路土工试验 GB/T 50123-2019 JTG E40-2007 | / | 含水量 颗粒分析 土的比重 土的天然稠度 界限含水率 有机质含量 承载比（CBR） | / | 含水量 300 颗粒分析 500 土的比重 200 土的天然稠度 800 界限含水率 500 有机质含量 5000 承载比（CBR） 3000 |
| 8-8 | 石灰试验 JTG E51-2009(检测依据) JTG/T F20-2015(评定标准) | / | 有效氧化钙含量 氧化镁含量 有效氧化钙和氧化镁含量 | 10kg | 有效氧化钙含量 1000 氧化镁含量 4000 有效氧化钙和氧化镁含量 4000 |
| 8-8 | 排水管 GB/T 16752-2017 | / | 内水压力 外压荷载 | 现场检测 | 内水压力 1000 外压荷载 1000 |
| 8-9 | 预制混凝土构件 GB/T 50152-2012 | / | 裂缝宽度 混凝土中钢筋锈蚀试验 | 现场检测 | 裂缝宽度 200 混凝土中钢筋锈蚀试验5000 |
| 8-10 | 井盖、井箅 CJ/T 327-2010 GB/T 23858-2009 | / | 承载能力 残余变形 | 3套 | 承载能力 2000 残余变形 2000 |
| 九、路面路基检测 |  |  |  |  |  |
| 9-1 | 弯沉 JTG E60-2008(评定) DB11/T 1073-2014(取样标准) | / | 弯沉 | 每车道每20米取一点 | 公里/遍 3000 试验室提供车辆加收1000 |
| 9-2 | 平整度 JTG E60-2008(评定) DB11/T 1073-2014(取样) | / | 平整度 | 每车道每100米为一个计算区间 | 公里/遍 2000 |
| 9-3 | 压实度 JTG E60-2008(评定) DB11/T 1073-2014(取样) | / | 压实度 | 每1000平方米取一点 | 环刀法每点 200 灌砂法每点 300 钻芯法每点 1000 |
| 9-4 | 芯样厚度 JTG E60-2008(评定) DB11/T 1073-2014(取样) | / | 芯样厚度 | 每1000平方米取一点 | 1000/芯 |
| 9-5 | 构造深度 JTG E60-2008(评定) DB11/T 1073-2014(取样) | / | 构造深度 | 每200米取一点 | 300 |
| 9-6 | 摩擦系数（摆式仪法） JTG E60-2008(评定) DB11/T 1073-2014(取样) | / | 摩擦系数（摆式仪法） | 每200米取一点 | 300 |
| 9-7 | 渗水系数 JTG E60-2008(评定) | / | 渗水系数 | 同一检测路面取5点 | 300 |